Производство и реализация профессиональной наливной бесшовной гидроизоляции

нового поколения «АЛЬФА-МАСТ» TM

630123 г. Новосибирск, ул. Аэропорт 2/2 (аэропорт «Северный»), 2 этаж, тел. (383) 291 04 96, 375 17 38

www.alfamast.ru; e-mail: alfamast@inbox.ru

Мастика МБРД - 90 (битумно-резиновая) ДОРОЖНАЯ «АЛЬФА-МАСТ»

Горячего применения

ТУ 5775-001-86863093-2009

Мастика МБРД - 90 (битумно-резиновая) ДОРОЖНАЯ «АЛЬФА-МАСТ», предназначена для герметизации и антикоррозийной обработки стыков и швов асфальтовых и бетонных (асфальтобетонных), многослойных  дорожных покрытий, а так же обработки и заливки трещин покрытия, а так же для защиты от влаги, эрозии, и механических воздействий,  металлических, бетонных, деревянных и других изделий, конструкций и коммуникаций, эксплуатирующихся на открытом воздухе и под землей. Высокие характеристики МБРД  «АЛЬФА-МАСТ», позволяют применять мастику, с учётом  суровых климатических условий Сибири, для ремонтно-строительных работ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Мастика должна изготавливаться в соответствии стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

  - Мастика в зависимости от температуры размягчения подразделяется на марки: МБРД-90 «АЛЬФА-МАСТ», МБРД-100«АЛЬФА-МАСТ» .

  - Для изготовления мастики должны применяться:

  - - в качестве органического вяжущего – битумы нефтяные изоляционные по ГОСТ 9812-74 и битумы нефтяные строительные по ГОСТ 6617-76;

  - - в качестве наполнителя – резиновая гранулированная  крошка,

  - - в качестве пластификатора и антисептика – зеленое масло.

  - Мастика должна быть однородной, без посторонних включений и не иметь частиц наполнителя, не покрытых битумом.

| Наименование показателя | Норма | фактическая |
| --- | --- | --- |
|  | МБРД | фактическая |
| Температура размягчения по методу «Кольца и шара», °С, не менее Глубина проникновения иглы при 25°С, 0,1 мм, не менее Растяжимость при 25°С, см, не менее Гибкость на стержне Ø 50 мм, не менее Водонасыщение за 24ч, %, не более Хрупкость не ниже Температура липкости, °С не ниже Устойчивость к старению под воздействием УФ излучения. Ч, не менее | 90 20 3 -50 0,2 -40°С 50 1000 | 91 30 4,1 -50 0,2 -50°С 50 |

Мастика должна соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Упаковка:

- МБРД «АЛЬФА-МАСТ» упакована в картонные коробки по ГОСТ 13512, с внутренним антиадгезионным слоем, массой 20,5 (±0,6) кг.

- Допускается упаковка МБРД «АЛЬФА-МАСТ» в другую тару с внутренним антиадгезионным слоем гарантирующая сохранность МБРД «АЛЬФА-МАСТ», при его транспортировании и хранении.

Гарантии изготовителя:

- Изготовитель гарантирует соответствие качества МБРД «АЛЬФА-МАСТ» требованиям настоящего ТУ   при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и указаний по применению.

- Гарантийный срок хранения МБРД «АЛЬФА-МАСТ»  – один год со дня изготовления.

- По истечении гарантийного срока МБРД «АЛЬФА-МАСТ» может быть использована по назначению после предварительной проверки показателей качества МБРД «АЛЬФА-МАСТ» на соответствие требованиям настоящего ТУ.

Применение:

- Перед герметизацией швы и стыки должны быть очищены от старого герметизирующего материала, грязи, свободной воды и пыли и продуты сжатым воздухом.

- Разогрев МБРД «АЛЬФА-МАСТ» следует проводить в специальном котле (плавильной установке) с рубашкой, заполненной теплоносителем с высокой температурой кипения, и оснащённом системами принудительного перемешивания  и терморегулирования.

- Температура разогрева МБРД «АЛЬФА-МАСТ» (180)°С

- Время нахождения МБРД «АЛЬФА-МАСТ» при рабочей температуре не должно превышать 2 часов

- Нагревание МБРД «АЛЬФА-МАСТ» более 200 °С, а также повторное нагревание приводит к потере РБВ своих эксплуатационных свойств.

Герметизацию деформационных швов следует проводить при помощи специального заливщика швов. Допускается использование несерийных приспособлений, предусмотренных технической и технологической документации производителя работ по герметизации деформационных швов.

- Температура МБРД «АЛЬФА-МАСТ» в котле заливочного агрегата должна контролироваться постоянно.

- Допускается посыпка загерметезированных швов деформационных швов фракционированным песком или минеральным порошком.

- Во время производства работ по герметизации деформационных швов недопустимо движение транспортных средств по подготовленным к герметизации и свежезагерметизированным деформационным швам

- Работы по герметизации деформационных швов должны производиться при строгом соблюдении требований техники безопасности.

Изображение (использование мастики МБРД-90, обработка швов и стыков)