Производство и реализация профессиональной наливной бесшовной гидроизоляции

нового поколения «АЛЬФА-МАСТ» TM

630123 г. Новосибирск, ул. Аэропорт 2/2 (аэропорт «Северный»), 2 этаж, тел. (383) 291 04 96, 375 17 38

www.alfamast.ru; e-mail: alfamast@inbox.ru

Модифицированный битумный праймер «АЛЬФА-МАСТ»

Для нужд дорожной индустрии, наша компания предлагает - модифицированный битумный праймер «Альфа-Маст» (мбп).

Описание: Представляет собой однородную однокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума, специальной смеси растворителей, резины, раствора каучука, наполнителей и пластификаторов, без видимых вкраплений. Обладает высокой текучестью.

Область применения:

В качестве подгрунтовки оснований, для составления смеси заполнителя (гравий, щебень), так же для грунтования дорожного полотна перед нанесением асфальтобетона, для ямочного ремонта дорог, обработки швов, и т.д.

По сравнению с битумной эмульсией, не требует особых условий хранения и транспортировки (до -40 Сº), устойчив к цикличному перемораживанию, имеет гарантированный срок хранения не менее 12 месяцев, нанесение без предварительного подогрева, возможность работы с продуктом до – 15 Сº, адгезия по всей поверхности, при нанесении не требует сложного технического оборудования, может использоваться через распылители, также может являться первичной гидроизоляцией. Праймер эффективно насыщает, укрепляет поверхности, связывает пыль и другие частицы, обеспечивая высокую адгезию по всей площади поверхности, исключая вздутия.

Защитные покрытия модифицированного битумного праймера обладают механической прочностью, эластичностью. Эти свойства сохраняются в широком диапазоне температур от -40 С° до +75 С°. Расход Праймера 300 мл на м².

Нанесение Праймера производится при температуре окружающего воздуха не ниже -15 С°, при более отрицательных температурах продукт рекомендуется подогревать до +15 С°. Количество наносимых слоев определяется назначением изолируемого покрытия. Праймер втирается в поверхность, и все несвязанные частицы обволакиваются битумом. Это позволяет увеличить сцепление основания с иным материалом. Праймер отличается высокой теплостойкостью, проникающей и смачивающей способностью, малым временем высыхания, отсутствием остаточной липкости.

Тара: 200 л –железная бочка

| Наименование показателя | праймер |
| --- | --- |
| Наличие неоднородностей и посторонних включений | нет |
| Массовая доля летучих компонентов | 30-35% |
| Температура размягчения, не ниже | +80 °С |
| Время высыхания нанесенного слоя до первичного отлипа, при 20 °С, час, не менее | 4-6 |
| Высыхание до степени III при 20°С , часов, не менее | 24 |